前    言

本标准与GB/T 9106.1-2009相比，主要变化如下：

——

本标准由中国包装联合会提出

本标准由全国包装标准化技术委员会金属容器分技术委员会归口

本标准负责起草单位：国家包装产品质量监督检验中心（广州）

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

GB 9106-1988、GB 9106-1994、GB/T 9106-2001、GB/T 9106.1-2009

包装容器  铝易开盖铝两片罐

范围

本标准规定了铝易开盖铝两片罐（以下简称两片罐）的规格分类和结构尺寸、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于盛装啤酒、充碳酸气及充氮饮料的未经使用的铝易开盖和铝罐体的制造、使用、流通和监督检验,其他内装物可参照使用。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4122.4 包装术语 第4部分：材料与容器

GB 4806.1食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.9 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4806.10 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层

GB 4806.11 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品

GB 9685 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB/T 18455 包装回收标志

术语、定义和符号

术语和定义

GB/T 4122.4界定的术语和定义适用于本文件。

符号

下列符号适用于本文件。

缩颈翻边罐体

D1───罐体外径

D2───缩颈内径

H───罐体高度

B───翻边宽度

铝易开盖

d───钩边外径

h1───埋头度

h2───钩边高度

b───钩边开度

e───每50.80mm盖钩边的重叠个数

两片罐规格分类和结构尺寸

两片罐按罐口型号分为：200系列、202系列和206系列，规格见表1。

表1  两片罐规格

| 200系列 | 200/202×308(150ml)、200/202×402(185ml)、200/202×504（250mL） |
| --- | --- |
|  | 200/204×312（200mL）、200/204×408（250mL）、200/204×413（270mL）、200/204×507（310mL）、200/204×512（330mL） |
| 202系列 | 202/204×312（200mL）、202/204×408（250mL）、202/204×413（270mL）、202/204×507（310mL）、202/204×512（330mL） |
|  | 202/209×610（450mL） |
|  | 202/211×310（250mL）、202/211×408（330mL）、202/211×413（355mL）、202/211×610（500mL） |
| 206系列 | 206/211×310（250mL）、206/211×314（275mL）、206/211×408（330mL）、206/211×413（355mL）、206/211×610（500mL） |

铝易开盖分为拉环式和留片式易开盖，见图1。

a) 拉环式                      b) 留片式

易开盖示图

结构尺寸

缩颈翻边罐体的主要尺寸应符合图2和表2、表3、表4的规定。

罐体主要尺寸示图

表2  200系列罐体主要尺寸

单位为毫米

| 项目 | 符号 | 公称尺寸 | 极限偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200/202 | 200/204 |  |
|  |  | 150ml | 185ml | 250ml | 200ml | 250ml | 270ml | 310ml | 330ml |  |
| 罐体高度 | H | 88.40 | 104.50 | 134.00 | 95.63 | 115.00 | 122.55 | 138.56 | 146.05 | ±0.38 |
| 罐体外径a | D1 | 53.40 | 57.40 | — |
| 缩颈内径 | D2 | 50.00 | ±0.25 |
| 翻边宽度 | B | 2.08 | ±0.25 |
| a工具保证尺寸。 |

表3  202系列罐体主要尺寸

单位为毫米

| 项目 | 符号 | 公称尺寸 | 极限偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 202/204 | 202/209 | 202/211 |  |
|  |  | 200ml | 250ml | 270ml | 310ml | 330ml | 450ml | 250ml | 330ml | 355ml | 500ml |  |
| 罐体高度 | H | 95.63 | 115.00 | 122.55 | 138.56 | 146.05 | 168.00 | 92.00 | 115.20 | 122.22 | 167.84 | ±0.38 |
| 罐体外径a | D1 | 57.40 | 63.50 | 66.10 | — |
| 缩颈内径 | D2 | 52.40 | ±0.25 |
| 翻边宽度 | B | 2.08 | ±0.25 |
| a工具保证尺寸。 |

表4  206系列罐体主要尺寸

单位为毫米

| 项目 | 符号 | 公称尺寸 | 极限偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 206/211 |  |
|  |  | 250mL | 275mL | 330mL | 355mL | 500mL |  |
| 罐体高度 | H | 92.00 | 98.95 | 115.20 | 122.22 | 167.84 | ±0.38 |
| 罐体外径a | D1 | 66.10 | — |
| 缩颈内径 | D2 | 57.40 | ±0.25 |
| 翻边宽度 | B | 2.22 | ±0.25 |
| a工具保证尺寸。 |

易开盖的主要尺寸应符合图3和表5的规定。

易开盖主要尺寸示图

表5  易开盖主要尺寸

单位为毫米

| 项目 | 符号 | 公称尺寸 | 极限偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200 | 202 | 206 |  |
| 钩边外径 | d | 57.40 | 59.44 | 64.82 | ±0.25 |
| 钩边开度 | b | ≥2.62 | — |
| 埋头度 | h1 | 6.50 | 6.86 | 6.35 | ±0.15 |
| 钩边高度 | h2 | 2.05 | 2.03 | 2.01 | ±0.20 |
| 每50.80mm盖钩边的重叠个数 | e | 26±2 | — |

两片罐型号示例：

202/211×408 （330mL）

标称容量

罐高代号

罐体标称直径代号

铝易开盖、罐口代号

技术要求

基本要求

产品结构尺寸应符合本标准4.3要求，特殊罐型由供需双方商定。

产品灌装内容物的不同，对内涂膜及密封胶的理化性能要求各异，生产企业应向需方提供样品做灌装试验，并取得确认。

罐体

物理性能

罐体的物理性能应符合表6的规定。

表6  罐体物理性能

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
|  | 200系列 | 202系列 | 206系列 |
| 轴向承压力 | ≥0.80kN |
| 耐压强度 | ≥610kPa |
| 内涂膜完整性 | 啤酒罐体 | 单个≤75mA， 平均≤35mA |
|  | 饮料罐体 | 单个≤25mA， 平均≤5mA |

涂膜质量

罐体内外涂膜必须固化、附着良好。若内容物有杀菌工艺要求，根据内容物的杀菌工艺要求在经巴氏杀菌或121℃高温杀菌后不得有脱落、变色和起泡等缺陷。

外观质量

产品的图案及颜色应由供需双方协商确定。

外观质量要求见表7。

表7  罐体外观质量要求

| 项目 | 不合格分类 | 缺陷内容 |
| --- | --- | --- |
| 罐体 | A类不合格 | 内涂膜含杂质、罐内明显的油污或其他杂物、针孔，罐身折曲或凹痕导致内涂层损伤、翻边缺损或撞凹，翻边不完全，翻边开裂，翻边有毛刺。 |
|  | B类不合格 | 涂料在罐内壁成滴状和斑点，底部内涂膜有大于2mm气泡，底部变形、罐身折曲或凹痕长度大于10mm且未导致内涂膜损伤，缩颈褶皱。 |
|  | C类不合格 | 内涂膜斑迹，印色轻微错位，印色以及罩光漆局部不完整、小划痕，印色与色版有轻微差别，缩颈部微折，底部金属轻微损伤。 |

易开盖

物理性能

易开盖物理性能应符合表8的规定。

表8  易开盖物理性能

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
|  | 200系列 | 202系列 | 206系列 |
| 耐压强度/kPa | ≥610 |
| 密封性 | 不允许泄漏 |
| 内涂膜完整性 | 啤酒盖/mA | 单个≤75，平均≤35 |
|  | 饮料盖/mA | 单个≤25，平均≤5 |
| 启破力 | ≤31N，平均≤20N |
| 全开力 | ≤45N，平均≤36N |
| 开启可靠性 | 开启时拉环（片）不脱落及完全开启 |
| 封口胶干膜质量/mg | 15～40 | 15～40 | 25～50 |

涂膜质量

易开盖内外涂膜必须固化、附着良好。若内容物有杀菌工艺要求，根据内容物的杀菌工艺要求在经巴氏杀菌或121℃高温杀菌后不得有脱落、变色和起泡等缺陷。

外观质量

外观质量要求见表9。

表9  易开盖外观质量要求

| 名称 | 不合格分类 | 缺陷内容 |
| --- | --- | --- |
| 易开盖 | A类不合格 | 破损，盖内侧明显油污、污染，未涂封口胶，涂膜起层或脱落，钩边严重皱折，无拉环（片）。 |
|  | B类不合格 | 封口胶粘连，局部漏涂大于2mm2，明显的钩边变形。 |
|  | C类不合格 | 内外涂膜划痕、擦伤但金属不裸露，钩边轻度皱折和变形，封口胶搭接不均匀。 |

食品安全要求

金属材料应符合GB 4806.9的规定。

产品内壁涂料应符合GB 4806.10的规定。

易开盖密封胶应符合GB 4806.11的规定。

食品接触材料用添加剂应符合GB 9685的规定。

试验方法

外观检验

用目视，在自然光线下，用正常视力相距60cm检查。

尺寸检验

用专用或通用量具测量，量具最小读数值不大于0.01mm。

罐体内涂膜完整性试验

使用最小读数值不大于0.1mA的内涂膜完整性测试仪，在罐内加入电解液，液面距罐口3mm，读取第4秒的电流值。

电解液为1％（m/V）氯化钠溶液。

罐体耐压强度试验

使用最小读数值不大于1kPa的罐底耐压强度测试仪，读取罐底部变形的最大读数值。

罐体轴向承压力试验

使用最小读数值不大于10N的罐体轴向承压力测试仪，读取罐体变形的最大读数值。

易开盖启破力、全开力试验

使用最小读数值不大于1N的启破力/全开力测试仪，仪器的全行程时间为15s。

拉环式启破力、全开力试验：把易开盖放在测量支架上，支架固定在后倾30°（即与水平成60°）位置，先后读取盖开启瞬间及拉环舌片完全撕离盖体时的读数值。

留片式启破力、全开力试验：把易开盖放入水平的支架，支架与拉力链成60°，先后读取盖开启瞬间及舌片按预刻线完全打开时的读数值。

易开盖耐压强度试验

使用最小读数值不大于1kPa的易开盖耐压强度测试仪，读取盖变形时的读数值。

易开盖内涂膜完整性试验

使用最小读数值不大于0.1mA的内涂膜完整性测试仪，对盖内涂膜测试，读取第4秒的电流值。电解液为1％（m/V）氯化钠溶液。

内外涂膜杀菌试验

巴氏杀菌，使用恒温水浴箱，将试样放入温度为（68±2）℃的蒸馏水中，恒温30min后取出，检查内外涂膜有无变色、起泡、脱落等现象。

高温杀菌，罐体采用常温蒸馏水灌装，并加盖封口密封，将试样放入高温蒸煮锅内，加入适量蒸馏水，加热至121℃并保持30min，冷却后倒出蒸馏水，自然干燥后，检查内外涂膜有无变色、起泡、脱落等现象。

易开盖密封性试验

在进行6.7试验时将测试压力保持在610kPa，保压1min，观察试样有无漏气现象。

封口胶干膜质量

使用感量为0.1mg的精密天平，把易开盖拉环除去，称重为M1，再除去封口胶，125℃、15min烘干后称重为M2，封口胶干膜质量为M1与M2之差。

开启可靠性试验

用手或简单工具正向开启易拉盖，观察拉环（片）是否脱落及完全开启。

食品安全要求检验

金属材料、产品内壁涂层、易开盖密封胶、食品接触材料用添加剂的食品安全要求检验执行GB4806.9、GB4806.10、GB4806.11、GB9685规定。

检验规则

产品质量按本标准规定的指标及方法进行检验，依照GB/T 2828.1-2012的11.1.2条二次抽样方案进行抽样检验。

生产厂质量部门应按本标准的规定对产品进行检验并出具合格证。

产品检验分出厂检验和型式检验。

出厂检验

本标准中5.1.1、5.2.3、5.3.3为出厂检验项目。

型式检验

本标准中第5章（5.1.2条除外）内容为型式检验项目。

有下列情况之一时，应进行型式检验。

- 产品或老产品转产试制定型鉴定；

b）当结构、材料、工艺改变，可能影响产品性能时；

c）正常生产，每年进行一次检验；

d）长期停产后，恢复生产时；

e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f）国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

抽样检验方案

出厂检验和型式检验按表10和表11所列的方案抽样检验。

表10 检验项目AQL值

| 名称 | 检验项目 | 批检验水平（IL） | 不合格分类 | 接收质量限 （AQL） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐体 | 外观 | S-4 | A类不合格 | 0.65 |
|  |  |  | B类不合格 | 2.5 |
|  |  |  | C类不合格 | 4.0 |
|  | 尺寸 | S-3 | C类不合格 | 4.0 |
|  | 耐压强度 | S-1 | B类不合格 | 2.5 |
|  | 轴向承压力 | S-1 | B类不合格 | 2.5 |
|  | 内涂膜完整性 | S-1 | A类不合格 | 0.65 |
|  | 涂膜质量 | S-1 | B类不合格 A类不合格（高温杀菌灌装） | 2.5 0.65 |
| 易开盖 | 外观 | S-4 | A类不合格 | 0.65 |
|  |  |  | B类不合格 | 2.5 |
|  |  |  | C类不合格 | 4.0 |
|  | 尺寸 | S-3 | C类不合格 | 4.0 |
|  | 耐压强度 | S-1 | B类不合格 | 2.5 |
|  | 密封性 | S-1 | A类不合格 | 0.65 |
|  | 内涂膜完整性 | S-1 | A类不合格 | 0.65 |
|  | 启破力 | S-1 | B类不合格 | 2.5 |
|  | 全开力 | S-1 | B类不合格 | 2.5 |
|  | 开启可靠性 | S-1 | A类不合格 | 0.65 |
|  | 封口胶干膜质量 | S-1 | C类不合格 | 4.0 |
|  | 涂膜质量 | S-1 | B类不合格 A类不合格（高温杀菌灌装） | 2.5 0.65 |

表11  正常检验二次抽样方案

| 检查水平 | 批量范围 | 合格质量水平（AQL） | 样本数 | 判定数组 ［Ac1，Ac2，Re1，Re2］ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | ≥35001 | 0.65 | n＝20 | ［0，1］ |
|  |  | 2.5 | n＝5 | ［0，1］ |
|  |  | 4.0 | n1＝n2＝8 | ［0，1，2，2］ |
| S-3 | 35001～500000 | 4.0 | n1＝n2＝20 | ［1，4，3，5］ |
|  | ≥500001 | 4.0 | n1＝n2＝32 | ［2，6，5，7］ |
| S-4 | ≥35001～500000 | 0.65 | n1＝n2＝50 | ［0，1，2，2］ |
|  |  | 2.5 |  | ［2，6，5，7］ |
|  |  | 4.0 |  | ［3，9，6，10］ |
|  | ≥500001 | 0.65 | n1＝n2＝80 | ［0，3，3，4］ |
|  |  | 2.5 |  | ［3，9，6，10］ |
|  |  | 4.0 |  | ［5，12，9，13］ |

合格批判定

所有检验项目检验结果全部合格，则判该批产品合格。

用户可按表10、表11所列的规定或订货合同进行检验。

标志

罐体及易拉盖应有制造厂家的标志。

产品的托盘包装或包装箱应附有检验合格证，合格证上应注明制造厂名、产品名称、规格、制造日期、批号、数量和检验标记。

产品信息标注应符合GB4806.1规定。

回收标志应符合GB/T 18455规定。

包装

包装材料要求

包装材料应清洁、干燥，无毒、无害，不允许有异味和污染等。

罐体包装

罐体采用托盘包装。托盘尺寸根据用户与运输的要求确定。每层罐数及层数由供需双方商定，层与层之间用中性纸板或适宜的材料隔开，放上顶板后用打包带捆扎，然后用塑料薄膜包封。

顶板和托盘为木质或其他适宜的材料制造。

易开盖包装

易开盖采用中性包装纸袋或适宜材料包装，不允许用书钉、铁钉封袋。

易开盖装袋后用包装箱或托盘包装，也可用其他可靠的方式包装。

运输

运输工具应清洁、干燥，不允许有异味、污染等，运输时应避免雨淋、曝晒、受潮污染及损伤。

运输的其它要求按有关规定执行。

贮存

产品应贮存在干燥、通风、清洁的仓库内，不得有污染、损伤和阳光直照。

# Text boxes

国家市场监督管理总局 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

包装容器  铝易开盖铝两片罐

Packaging containers- Aluminum easy open end and Aluminum two-piece can

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2018-5-11）

GB/T 9106.1—20xx

代替GB/T 9106.1-2009

中华人民共和国国家标准

ICS 55.120

A 82